Простой гидрокостюм своими руками (выкройка)

02.04.2004 ¦ Максим Пьянов (Москва) ¦ Мастерская снаряжения Гидрокостюм Источник: книга - "Подводная охота. /Справочник" автор Хорхордин Е. Г. "Издательский дом Рученькиных", 2001. - 320 с. Описываемая конструкция гидрокостюма несложна в изготовлении. Гидрокостюм комплектуется из куртки со шлемом и брюк с носками, соединяемых вместе герметическим поясным замком. Выкройка костюма выполняется из резины толщиной 0,8-1 мм и состоит из шлема (две части), передней части куртки, спинки куртки, рукавов, брюк и носков. Манжеты рукавов лучше всего использовать цельнолитые от костюма ГКП-4. Предлагаемые размеры гидрокостюма (размер клетки 4 см) годятся для подводника, имеющего следующие данные: рост 165-180 см; объем груди 95-105 см; объем талии 85-90 см; длину брюк 105-115 см; размер обуви 42-43; объем бедер 100-110 см. Все детали делаются с запасом для того, чтобы под гидрокостюм свободно надеть шерстяное белье. Шлем должен быть выполнен очень точно и требует тщательной индивидуальной подгонки для обеспечения уплотнения по вырезу. Технология изготовления этого костюма заключается в склейке встык с помощью шаблона. Склейку производят резиновой лентой шириной 20-25 мм. Длина ее берется на 50-100 мм больше длины склеиваемого шва (эти участки потом загибаются внутрь), зачистка краев деталей для склейки производится крупной шкуркой. Шаблон врезается по контуру склеиваемого шва из любого жесткого материала толщиной 0,5-2,5 мм (фанера, текстолит и др.) и к нему с обеих сторон клеем #88 приклеиваются по краю детали обработанными поверхностями наружу. Потом эти поверхности обезжириваются и промазываются клеем, таким же образом подготавливается и резиновая лента. Шаблон может состоять из нескольких частей. Для склейки прямолинейных участков швов можно пользоваться линейкой. Шаблон с приклеенными деталями ставится на ребро, и лента, промазанная клеем, накладывается серединой на него сверху с натягом, по всей длине шва, повторяя все изгибы шаблона. После этого края ленты изгибаются и плотно прижимаются к склейкам поверхности. Шов можно обстучать молотком или зажать струбцинами на 5-10 Через 20-30 мин шаблон отделяется от детали (клей #88 не успевает высохнуть), остатки клея с резины смываются ацетоном, внутренние поверхности обрабатываются и проклеиваются внутри второй лентой. Рукава и шлем приклеиваются "встык" к куртке при помощи ленты. Для удобства используют цилиндрические вставки (банки, кастрюли и т. п.). Также приклеиваются и носки к брюкам. Герметическое уплотнение в поясе выполняется на ободе колеса от детского велосипеда при помощи резинового жгута.